| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ЖИДКОСТИ UTTO |
| --- |
| ADDINOL UTTO ADDINOL UTTO EXTRA |
| ПРИМЕНЕНИЕ Оба продукта разработаны для смазки коробок передач, гидросистем, мокрых тормозов и сцепных устройств тракторов, лесных и строительных машин, а также обычных сельскохозяйственных агрегатов. ADDINOL UTTO Extra применяется главным образом в агрегатах, функционирующих в тяжелых условиях; особо рекомендуется для таких типов тракторов как FIAT, New Holland/Ford и Renault. Этот продукт предотвращает фрикционный скрип, обеспечивая надежное функционирование пар трения (тормоза/сцепное устройство). ADDINOL UTTO и UTTO Extra соответствуют требованиям спецификаций: Трансмиссии и мокрые тормоза/сцепные устройства: API GL 4 John Deere JDM J 20 C New Holland M2C 134 D Ford M2C 134 C/D, M2C 86 B/C, M2C 41 B, M2C 48 B, M2C 53 A Massey Ferguson M 1141, M 1143 Allison C3/C4 IH Case MS 1207 Caterpillar TO-2 Steyr E1/F1/H FIAT, Renault, Deutz Allis, Kubota Гидравлика: Уровень HLPD/HVLP по DIN 51524-2, DIN 51524-3 УПАКОВКА Поставка преимущественно в цистернах, бочках и 20-литровых канистрах. |  | Описание продукта ADDINOL UTTO и UTTO Extra базируются на высококачественных рафинатах минеральных масел, легированных специальной комбинацией присадок. Обе эти жидкости относятся к продуктам типа UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), одновременно являясь продуктами типа TOU (Tractor Oil Universal). Они характеризуются: превосходной низкотемпературной текучестью; высокой стойкостью к старению; фрикционными свойствами, сбалансированными под мокрые тормоза и сцепные устройства; высокой стабильностью к сдвигу, оптимальными противоизносными свойствами; круглогодичным применением благодаря всесезонной характеристике. Классы вязкости (ни в коем случае не используйте в качестве моторного масла): UTTO SAE 80W (10W-30) ISO-VG 68 UTTO Extra SAE 85W (20W-40) ISO-VG 100 |

# ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Продукт | Вязкость | Индекс | Температура | Температура | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при 40°С | при 100°С | вязкости | вспышки (COC) | застывания | при 15 °С |
|  | мм2/с |  | °С | °С | кг/м3 |
| ADDINOL |  |  |  |  |  |  |
| UTTO | 65 | 10,5 | 150 | 210 | -36 | 880 |
| UTTO Extra | 95 | 13,0 | 135 | 230 | -32 | 883 |